DS/EN 573-3

24.06.2009

Алюминий и алюминиевые сплавы – Химический состав и форма обработанной давлением продукции – Часть 3: Химический состав и форма продукции

DANSK STANDARD

Датские стандарты

Kollegievej 6

DK-2920 Charlottenlund

Tel. +4539966101

Fax +4539966102

Dansk.standard@ds.dk

www.ds.dk

(c) Dansk Standard

ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ                                                EN 573-3

Апрель 2009 г.

ICS 71.120.10; 77.150.10                                                            Аннулирует стандарт EN 573-3:2007

Английская версия

Алюминий и алюминиевые сплавы – Химический состав и форма обработанной давлением продукции – Часть 3: Химический состав и форма продукции

Данный Европейский Стандарт был утвержден CEN 19 марта 2009 г.

Члены CEN обязаны соблюдать Внутренние Правила CEN / CENELEC, которые оговаривают условия присвоения данному Европейскому Стандарту статуса национального стандарта без каких-либо изменений. Обновленные списки и библиографические ссылки, относящиеся к таким национальным стандартам, можно получить путем направления заявки в Центр Управления CEN или любому члену CEN.

Данный Европейский Стандарт существует в трех официальных версиях (английской, французской, немецкой). Версия, переведенная на другой язык под контролем члена CEN и при уведомлении Центра Управления CEN, имеет такой же статус, что и официальные версии.

Члены CEN являются органами национальных стандартов Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипра, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Европейский Комитет по Стандартизации

Центра Управления: Avenue Marnix 17,  B-1000 Брюссель

(с) 2009 CEN  Все права на использование в любой форме и любыми средствами сохранены за национальными членами CEN по всему миру.

Номер ссылки: EN 573-3:2009: Е

Содержание                                                                                     Стр.

Предисловие………………………………………………………..

1. Сфера применения …………………………………………………

2. Нормативные ссылки………………………………………………

3. Пределы химического состава…………………………………….

4. Правила написания…………………………………………………

5. Обозначения сплавов………………………………………………

6. Последовательность элементов……………………………………

7. Правила округления для определения соответствия…………….

Приложение А (обязательное)  Форма продукции…………………..

А.1 Общая информация……………………………………………

А.2 Европейский стандарты……………………………………….

Приложение В (обязательное) Инструкции по внесению нового алюминия, обработанного давлением, и алюминиевых сплавов, обработанных давлением,

в стандарты CEN/TC 132………………………………………….

В.1 Основные принципы……………………………………………

В.2 Правила внесения новых сплавов……………………………

В.3 Процедура внесения новых сплавов…………………………

В.4 Добавление новых сплавов для внесения в будущем………

Библиография ……………………………………………………….

Предисловие

Данный документ (EN 573-3:2009) был подготовлен Техническим Комитетом CEN / ТС 132 «Алюминий и алюминиевые сплавы», секретариат которого управляется AFNOR.

Данному Европейскому Стандарту будет присвоен статус национального стандарта путем либо публикации идентичного текста, либо путем дополнения, к октябрю 2009 г. (крайний срок), а противоречащие национальные стандарты должны быть изъяты к октябрю 2009 г. (крайний срок).

Обратите внимание, что существует возможность того, что некоторые компоненты данного документа могут быть предметом патентных прав. CEN [и/или CENELEC] не несет ответственности за определение всех или каких-либо таких патентных прав.

CEN / ТС 132 утверждает свою политику, согласно которой, если обладатель патента отказывается выдавать лицензии на стандартизированные продукты на разумных и не дискриминационных условиях, этот продукт будет удален из соответствующего документа.

Данный документ аннулирует EN 573-3:2007.

В рамках своей рабочей программы Технический Комитет CEN / ТС 132 поручил CEN / ТС 132/WG 7, «Листы, ленты и плиты», пересмотреть EN 573-3:2007.

CEN / ТС 132 принял решение пересматривать данный стандарт каждые два года по мере необходимости. Во время пересмотра были внесены следующие изменения:

- П. 3: последнее предложение было переписано для упрощения;

- Таблицы с 1 по 8 и Таблицы с А.1 до А.8: в столбец «Химический знак» были повторно вставлены индексы (А), (В) и (С);

- Таблица 5 и Таблица А.5: в столбец «Химический знак» был повторно вставлен индекс (D);

- Таблица 1 и Таблица А.1: был добавлен сплав EN AW-1110;

- Таблица 8 и Таблица А.8: были добавлены сплавы EN AW-8030 и EN AW-8176.

- EN 573 содержит следующие части под общим заголовком «Алюминий и алюминиевые сплавы – Химический состав и форма обработанной давлением продукции»:

- Часть 1: Числовая система обозначений

- Часть 2: Система обозначения, основанная на химическом знаке

- Часть 3: Химический состав и форма продукции

- Часть 4: Формы продукции

- Часть 5: Кодификация стандартной обработанной давлением продукции

В соответствии с Внутренними Правилами CEN / CENELEC, организации национальных стандартов следующих стран обязаны внедрять данный Европейский Стандарт: Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипра, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

1. Сфера применения

Данный Европейский стандарт описывает пределы химического состава для алюминия, обработанного давлением, и алюминиевых сплавов, обработанных давлением, а также форму продукции.

Пределы химического состава алюминия и алюминиевых сплавов, указанные здесь, полностью соответствуют пределам, зарегистрированным в Алюминиевой Ассоциации, 1525, Wilson Boulevard, Suite 600, Arlington, VA 22209, США, для соответствующих сплавов.

2. Нормативные ссылки

Следующие документы со ссылкой необходимы для применения данного документа. Для датированных ссылок применимо только процитированное издание. Для ссылок без даты применимо последнее издание документа, на который дается ссылка (включая любые поправки).

EN 573-2, Алюминий и алюминиевые сплавы – Химический состав и форма обработанной давлением продукции – Часть 2: Система обозначения, основанная на химическом знаке.

3. Пределы химического состава

Химический состав алюминия и алюминиевых сплавов указывается в процентном отношении по массе в Таблицах с 1 по 8. Пределы примесей выражаются как максимум; пределы легирующих элементов, указанные в виде диапазона, выражаются как минимум для нелегированного алюминия и как остаток для алюминиевых сплавов.

Химический состав зарегистрированного по международным стандартам алюминия, обработанного давлением, и алюминиевых сплавов, обработанных давлением, не указанный в данном документе, обозначен в «Teal Sheet» [1].

Можно сделать анализ по элементам, которые указаны, напр., Pb, Sn, Bi, Sb, Zr.

4. Правила написания

4.1 Стандартные пределы легирующих элементов и примесей выражаются в процентах по массе со следующим числом десятичных знаков:

- менее, чем 0,001%                                     0,000х;

- 0,001%, но менее, чем 0,01%                    0,00х;

- 0,01%, но менее, чем 0,10%:

- нелегированный алюминий, полученный в процессе рафинирования   0,0хх;

- другое                                                 0,0х;

- 0,10% до 0,55%                                          0,хх;

- свыше 0,55%                                              0,х; х,х; хх,х.

Исключение: комбинированные пределы Si + Fe для обозначений 1ххх будут выглядеть как 0,хх или 1,хх.

4.2 Содержание алюминия для нелегированного алюминия, полученного путем рафинирования, это разница между 100,00% и суммой всех остальных металлических элементов, присутствующих в количестве 0,0010% или более каждый, выраженная до третьего знака после запятой до определения суммы, которая округляется до второго знака после запятой до вычитания.

Для нелегированного алюминия, не полученного путем рафинирования, содержание алюминия – это разница между 100,00% и суммой всех остальных металлических элементов, присутствующих в количестве 0,010% или более каждый, выраженная до второго знака после запятой до определения суммы.

5. Обозначения сплавов

Числовые системы обозначения, используемые в Teal Sheets и Европейских Стандартах для алюминиевых сплавов, обработанных давлением, совпадают. Как указано в EN 573-1, добавляется префикс EN AW-.

Альтернативная система обозначения сплавов на основании химического знака должна быть основана на EN 573-2.

Числовое обозначение и обозначение на основании химического знака приведены в Таблицах 1-8.

Международная числовая система является предпочтительной. Обозначения на основании химического знака указываются только для ссылки.

6. Последовательность элементов

Стандартные пределы легирующих элементов и примесей выражаются в следующей последовательности: кремний, железо, медь, марганец, магний, хром, никель, цинк, титан, галлий, ванадий, пометки, другие элементы в отдельности, другие элементы в целом, алюминий.

Пределы дополнительных указанных элементов вставляются в алфавитном порядке своих химических знаков под «Примечаниями».

7. Правила округления для определения соответствия

При записи результатов испытаний химического состава число, представляющее результат любого элемента, указанного в данном стандарте, должно быть выражено до такого же числа знаков после запятой, как и соответствующее число в данном стандарте. Для нелегированного алюминия содержание алюминия образовывается так, как описано в п. 4.2.

Следующие правила округления должны использоваться для определения соответствия с данным стандартом:

а) если цифра непосредственно после последней оставляемой цифры меньше 5, последняя оставляемая цифра остается без изменений;

b) если цифра непосредственно после последней оставляемой цифры больше или равна 5 и после нее идет хотя бы одна цифра, отличная от нуля, последняя оставляемая цифра увеличивается на единицу;

с) если цифра непосредственно после последней оставляемой цифры равна 5 и после нее идут одни нули, последняя оставляемая цифра остается без изменений, если она четная, и увеличивается на единицу, если она нечетная.

Таблица 1 – Алюминий – серия 1 000

| Обозначение сплава | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Ga | V | Пометки | Другое (а) | Алюминий мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числовое | Химические знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Всего (b) |  |
| EN AW-1050A EN AW-1060 EN AW-1070A EN AW-1080A EN AW-1085 | EN AW-AI 99,5 EN AW-AI 99,6 EN AW-AI 99,7 EN AW-AI 99,8(A) EN AW-AI 99,85 | 0,25 0,25 0,20 0,15 0,10 | 0,40 0,35 0,25 0,15 0,12 | 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 | 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 | 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 | - - - - - | - - - - - | 0,07 0,05 0,07 0,06 0,03 | 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 | - - - 0,03 0,03 | - 0,05 - - 0,05 | - - - е - | 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 | - - - - - | 99,50 (с) 99,60 (с) 99,70 (с) 99,80 (с) 99,85 (с) |
| EN AW-1090 EN AW-1098 EN AW-1100 EN AW-1110 EN AW-1198 EN AW-1199 | EN AW-AI 99,90 EN AW-AI 99,98 EN AW-AI 99,0 Cu EN AW-AI 99,1 EN AW-AI 99,98(A) EN AW-AI 99,99 | 0,07 0,010 0,95 Si + Fe 0,30 0,010 0,006 | 0,07 0,006 0,95 Si + Fe 0,8 0,006 0,006 | 0,02 0,003 0,05-0,20 0,04 0,006 0,006 | 0,01 - 0,05 0,01 0,006 0,002 | 0,01 - - 0,25 - 0,006 | - - - 0,01 - - | - - - - - - | 0,03 0,015 0,10 - 0,010 0,006 | 0,01 0,003 - - 0,006 0,002 | 0,03 - - - 0,006 0,005 | 0,05 - - - - 0,005 | - - е 0,2В; 0,03V +Ti - - | 0,01 0,003 0,05 0,03 0,003 0,002 | - - 0,15 0,15 - - | 99,90 (c) 99,98 (d) 99,00 (c) 99,10 (c) 99,98 (d) 99,99 (d) |
| EN AW-1200 EN AW-1200A EN AW-1235 EN AW-1350 EN AW-1350A | EN AW-AI 99,0 EN AW-AI 99,0(A) EN AW-AI 99,35 EN AW-AI 99,5 EN AW-AI 99,5(A) | 1,00 Si + Fe 1,00 Si + Fe 0,65 Si + Fe 0,10 0,25 | 1,00 Si + Fe 1,00 Si + Fe 0,65 Si + Fe 0,40 0,40 | 0,05 0,10 0,05 0,05 0,02 | 0,05 0,30 0,05 0,01 - | - 0,30 0,05 - 0,05 | - 0,10 - 0,01 - | - - - - - | 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 | 0,05 - 0,06 - - | - - - 0,03 - | - - 0,05 - - | е - - 0,05В; 0,02V + Ti 0,03 Cr + Mn + Ti + V | 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 | 0,15 0,15 - 0,10 - | 99,00 (c) 99,00 (c) 99,35 (c) 99,50 (c) 99,50 (c) |
| EN AW-1370 EN AW-1450 | EN AW-AI 99,7 EN AW-AI 99,5 Ti | 0,10 0,25 | 0,25 0,40 | 0,02 0,05 | 0,01 0,05 | 0,02 0,05 | 0,01 - | - - | 0,04 0,07 | - 0,10-0,20 | 0,03 - | - - | 0,02В; 0,02V + Ti е | 0,02 0,03 | 0,10 - | 99,70 (c) 99,50 (c) |
| (а) «Другое» включает в себя перечисленные элементы, по которым не указывается конкретный предел, а также не перечисленные металлические элементы. Производитель может проанализировать образцы на наличие малых элементов, не указанных в регистрации или спецификации. Однако такой анализ не обязателен, и он может не охватывать все «Другие» металлические элементы. Если анализ, выполненный производителем или покупателем, покажет, что «Другой» элемент превышает предел «Каждого», или что совокупность нескольких «Других» элементов превышает предел «Всего», материал должен считаться несоответствующим требованиям. (b) Сумма этих «Других» металлических элементов 0,010% или более каждый, выраженная до второго знака после запятой до определения суммы. (с) Содержание алюминия для нелегированного алюминия, не полученного путем рафинирования, - это разница между 100,00% и суммой всех других металлических элементов, присутствующих в количестве 0,010% или более каждый, выраженная до второго знака после запятой до определения суммы. (d) Содержание алюминия для нелегированного алюминия, полученного путем рафинирования, - это разница между 100,00% и суммой всех других металлических элементов, присутствующих в количестве 0,0010% или более каждый, выраженная до третьего знака после запятой до определения суммы, которая округляется до второго знака после запятой до вычитания. (е) 0,0003 макс. Ве только для сварочного электрода, сварочного прутка и сварочной проволоки. |

Таблица 2 – Алюминиевые сплавы – серия 2 000 – Al Cu

| Обозначение сплава | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Ga | V | Пометки | Другое (а) | Алюминий мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числовое | Химические знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Всего (b) |  |
| EN AW-2001 EN AW-2007 EN AW-2011 EN AW-2011A EN AW-2014 | EN AW-AI Cu5,5MgMn EN AW-AI Cu4PbMgMn EN AW-AI Cu6BiPb EN AW-AI Cu6BiPb(A) EN AW-AI Cu4SiMg | 0,20 0,8 0,40 0,40 0,50-1,2 | 0,20 0,8 0,7 0,50 0,7 | 5,2-6,0 3,3-4,6 5,0-6,0 4,5-6,0 3,9-5,0 | 0,15-0,50 0,50-1,0 - - 0,40-1,2 | 0,20-0,45 0,40-1,8 - - 0,20-0,8 | 0,10 0,10 - - 0,10 | 0,05 0,20 - - - | 0,10 0,8 0,30 0,30 0,25 | 0,20 0,20 - - 0,15 | - - - - - | - - - - - | 0,05 Zr (c) d e е f | 0,05 0,10 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,30 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-2014A EN AW-2017A EN AW-2024 EN AW-2030 EN AW-2031 | EN AW-AI Cu4SiMg(A) EN AW-AI Cu4MgSi(A) EN AW-AI Cu4Mg1 EN AW-AI Cu4PbMg EN AW-AI Cu2,5NiMg | 0,50-0,9 0,20-0,8 0,50 0,8 0,50-1,3 | 0,50 0,7 0,50 0,7 0,6-1,2 | 3,9-5,0 3,5-4,5 3,8-4,9 3,3-4,5 1,8-2,8 | 0,40-1,2 0,40-1,0 0,30-0,9 0,20-1,0 0,50 | 0,20-0,8 0,40-1,0 1,2-1,8 0,50-1,3 0,6-1,2 | 0,10 0,10 0,10 0,10 - | 0,10 - - - - 0,6-1,4 | 0,25 0,25 0,25 0,50 0,20 | 0,15 - 0,15 0,20 0,20 | - - - - - | - - - - - - | 0,20 Zr+Ti 0,25 Zr+Ti f 0,20 Вi; 0,8-1,5 Pb; - | 0,05 0,05 0,05 0,10 0,05 | 0,15 0,15 0,15 0,30 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-2091 EN AW-2117 EN AW-2124 EN AW-2214 EN AW-2219 | EN AW-AI Cu2Li2Mg1, 5 EN AW-AI Cu2, 5Mg EN AW-AI Cu4Mg1(A) EN AW-AI Cu4SiMg(B) EN AW-AI Cu6Mn | 0,20 0,8 0,20 0,50-1,2 0,20 | 0,30 0,7 0,30 0,30 0,30 | 1,8-2,5 2,2-3,0 3,8-4,9 3,9-5,0 5,8-6,8 | 0,10 0,20 0,30-0,9 0,40-1,2 0,20-0,40 | 1,1-1,9 0,20-0,50 1,2-1,8 0,20-0,8 0,02 | 0,10 0,10 0,10 0,10 - | - - - - - | 0,25 0,25 0,25 0,25 0,10 | 0,10 - 0,15 0,15 0,02-0,10 | - - - - - | - - - - - | 0,04-0,16 Zr (g) - f f 0,10-0,25 Zr | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-2319 EN AW-2618А | EN AW-AI Cu6Mn (A) EN AW-AI Cu2Mg1, 5Ni | 0,20 0,15-0,25 | 0,30 0,9-1,4 | 5,8-6,8 1,8-2,7 | 0,20-0,40 0,25 | 0,02 1,2-1,8 | - - | - 0,8-1,4 | 0,10 0,15 | 0,10-0,20 0,20 | - - | 0,05-0,15 - | 0,10-0,25Zr (h) 0,25 Zr+Ti | 0,05 0,05 | 0,15 0,15 | Остаток Остаток |
| (а) «Другое» включает в себя перечисленные элементы, по которым не указывается конкретный предел, а также не перечисленные металлические элементы. Производитель может проанализировать образцы на наличие малых элементов, не указанных в регистрации или спецификации. Однако такой анализ не обязателен, и он может не охватывать все «Другие» металлические элементы. Если анализ, выполненный производителем или покупателем, покажет, что «Другой» элемент превышает предел «Каждого», или что совокупность нескольких «Других» элементов превышает предел «Всего», материал должен считаться несоответствующим требованиям. (b) Сумма этих «Других» металлических элементов 0,010% или более каждый, выраженная до второго знака после запятой до определения суммы. (с) 0,003 max Pb. (d) 0,20 Bi; 0,8-1,5 Pb; 0,20Sn. (e) 0,20-0,6 Bi; 0,20-0,6 Pb. (f) Zr + Ti предел максимум 0,20 может использоваться для прессовой и кузнечной продукции по взаимному согласию поставщика или производителя и покупателя. Содержание алюминия для нелегированного алюминия, не полученного путем рафинирования, - это разница между 100,00% и суммой всех других металлических элементов, присутствующих в количестве 0,010% или более каждый, выраженная до второго знака после запятой до определения суммы. (g) 1,7-2,3 Li. (h) 0,0003 макс. Ве только для сварочного электрода, сварочного прутка и сварочной проволоки. |

Таблица 3 – Алюминиевые сплавы – серия 3 000 – Al Mn

| Обозначение сплава | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Ga | V | Пометки | Другое (а) | Алюминий мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числовое | Химические знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Всего (b) |  |
| EN AW-3002 EN AW-3003 EN AW-3004 EN AW-3005 EN AW-3005A | EN AW-AI Mn0, 2Mg0, 1 EN AW-AI Mn1 Cu EN AW-AI Mn1Mg1 EN AW-AI Mn1Mg0,5 EN AW-AI Mn1Mg0,5(A) | 0,08 0,6 0,30 0,40 0,6 0,7 | 0,10 0,7 0,7 0,7 0,8 | 0,15 0,05-0,20 0,25 0,30 0,30 | 0,05-0,25 1,0-1,5 1,0-1,5 1,0-1,5 1,0-1,5 | 0,05-0,20 - 0,8-1,3 0,20-0,6 0,20-0,6 | - - - 0,10 0,10 | - - - - - | 0,05 0,10 0,25 0,25 0,40 | 0,03 - - 0,10 0,10 | - - - - - | 0,05 - - - - | - - - - - | 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-3017 EN AW-3102 EN AW-3103 EN AW-3103A EN AW-3104 | EN AW-AI Mn1Cu0, 3 EN AW-AI Mn0,2 EN AW-AI Mn1 EN AW-AI Mn1(A) EN AW-AI Mn1Mg1Cu | 0,25 0,40 0,50 0,50 0,6 | 0,25-0,45 0,7 0,7 0,7 0,8 | 0,25-0,40 0,10 0,10 0,10 0,05-0,25 | 0,8-1,2 0,05-0,40 0,9-1,5 0,7-1,4 0,8-1,4 | 0,10 - 0,30 0,30 0,8-1,3 | 0,15 - 0,10 0,10 - | - - - - - | 0,10 0,30 0,20 0,20 0,25 | 0,05 0,10 - 0,10 0,10 | - - - - 0,05 | - - - - 0,05 | - - 0,10Zr+Ti(c) 0,10Zr+Ti - | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-3105 EN AW-3105A EN AW-3105B EN AW-3207 EN AW-3207A | EN AW-AI Mn0, 5Mg0,5 EN AW-AI Mn0, 5Mg0,5(A) EN AW-AI Mn0, 6Mg0,5 EN AW-AI Mn0,6 EN AW-AI Mn0,6(A) | 0,6 0,6 0,7 0,30 0,35 | 0,7 0,7 0,9 0,45 0,6 | 0,30 0,30 0,30 0,10 0,25 | 0,30-0,8 0,30-0,8 0,30-0,9 0,40-0,8 0,30-0,8 | 0,20-0,8 0,20-0,8 0,20-0,8 0,10 0,40 | 0,20 0,20 0,20 - 0,20 | - - - - - | 0,40 0,25 0,50 0,10 0,25 | 0,10 0,10 0,10 - - | - - - - - | - - - - - | - - 0,10 Pb - - | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,15 0,15 0,10 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| (а) «Другое» включает в себя перечисленные элементы, по которым не указывается конкретный предел, а также не перечисленные металлические элементы. Производитель может проанализировать образцы на наличие малых элементов, не указанных в регистрации или спецификации. Однако такой анализ не обязателен, и он может не охватывать все «Другие» металлические элементы. Если анализ, выполненный производителем или покупателем, покажет, что «Другой» элемент превышает предел «Каждого», или что совокупность нескольких «Других» элементов превышает предел «Всего», материал должен считаться несоответствующим требованиям. (b) Сумма этих «Других» металлических элементов 0,010% или более каждый, выраженная до второго знака после запятой до определения суммы. (с) 0,0003 макс. Ве только для сварочного электрода, сварочного прутка и сварочной проволоки. |

Таблица 4 – Алюминиевые сплавы – серия 4 000 – Al Si

| Обозначение сплава | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Ga | V | Пометки | Другое (а) | Алюминий мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числовое | Химические знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Всего (b) |  |
| EN AW-4004 EN AW-4006 EN AW-4007 EN AW-4015 EN AW-4016 | EN AW-AI Si10Mg1,5 EN AW-AI Si1Fe EN AW-AI Si1,5Mn EN AW-AI Si2Mn EN AW-AI Si2MnZn | 9,0-10,5 0,8-1,2 1,0-1,7 1,4-2,2 1,4-2,2 | 0,8 0,50-0,8 0,40-1,0 0,7 0,7 | 0,25 0,10 0,20 0,20 0,20 | 0,10 0,05 0,8-1,5 0,6-1,2 0,6-1,2 | 1,0-2,0 0,01 0,20 0,10-0,50 0,10 | - 0,20 0,05-0,25 - - | - - 0,15-0,7 - - | 0,20 0,05 0,10 0,20 0,50-1,3 | - - 0,10 - - | - - - - - | - - - - - | - - 0,05 Со - - | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-4017 EN AW-4018 EN AW-4032 EN AW-4043A EN AW-4045 | EN AW-AI SiMnMgCu EN AW-AI Si7Mg EN AW-AI Si12,5MgCuNi EN AW-AI Si5(A) EN AW-AI Si10 | 0,6-1,6 6,5-7,5 11,0-13,5 4,5-6,0 9,0-11,0 | 0,7 0,20 1,0 0,6 0,8 | 0,10-0,50 0,05 0,50-1,3 0,30 0,30 | 0,6-1,2 0,10 - 0,15 0,05 | 0,10-0,50 0,50-0,8 0,8-1,3 0,20 0,05 | - - 0,10 - - | - - 0,50-1,3 - - | 0,20 0,10 0,25 0,10 0,10 | - 0,20 - 0,15 0,20 | - - - - - | - - - - - | - с - с - | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-4046 EN AW-4047A EN AW-4104 EN AW-4343 | EN AW-AI Si10Mg EN AW-AI Si12(A) EN AW-AI Si10MgBi EN AW-AI Si7,5 | 9,0-11,0 11,0-13,0 9,0-10,5 6,8-8,2 | 0,50 0,6 0,8 0,8 | 0,03 0,30 0,25 0,25 | 0,40 0,15 0,10 0,10 | 0,20-0,50 0,10 1,0-2,0 - | - - - - | - - - - - | 0,10 0,20 0,20 0,20 | 0,15 0,15 - - | - - - - | - - - - | с с 0,02-0,20 Bi - | 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток |
| (а) «Другое» включает в себя перечисленные элементы, по которым не указывается конкретный предел, а также не перечисленные металлические элементы. Производитель может проанализировать образцы на наличие малых элементов, не указанных в регистрации или спецификации. Однако такой анализ не обязателен, и он может не охватывать все «Другие» металлические элементы. Если анализ, выполненный производителем или покупателем, покажет, что «Другой» элемент превышает предел «Каждого», или что совокупность нескольких «Других» элементов превышает предел «Всего», материал должен считаться несоответствующим требованиям. (b) Сумма этих «Других» металлических элементов 0,010% или более каждый, выраженная до второго знака после запятой до определения суммы. (с) 0,0003 макс. Ве только для сварочного электрода, сварочного прутка и сварочной проволоки. |

Таблица 5 – Алюминиевые сплавы – серия 5 000 – Al Mg

| Обозначение сплава | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Ga | V | Пометки | Другое (а) | Алюминий мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числовое | Химические знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Всего (b) |  |
| EN AW-5005 EN AW-5005А EN AW-5006 EN AW-5010 EN AW-5018 | EN AW-AI Mg1(B) EN AW-AI Mg1(C) EN AW-AI Mg1Mn0,5 EN AW-AI Mg0,5Mn EN AW-AI Mg3Mn0,4 | 0,30 0,30 0,40 0,40 0,25 | 0,7 0,45 0,80 0,7 0,40 | 0,20 0,05 0,10 0,25 0,05 | 0,20 0,15 0,40-0,8 0,10-0,30 0,20-0,6 | 0,50-1,1 0,7-1,1 0,8-1,3 0,20-0,6 2,6-3,6 | 0,10 0,10 0,10 0,15 0,30 | - - - - - | 0,25 0,20 0,25 0,30 0,20 | - - 0,10 0,10 0,15 | - - - - - | - - - - - | - - - - 0,20-0,6 Mn+Cr(c) | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-5019 EN AW-5026 EN AW-5040 EN AW-5042 EN AW-5049 | EN AW-AI Mg5 EN AW-AI Mg4,5MnSiFe EN AW-AI Mg1,5Mn EN AW-AI Mg3,5Mn EN AW-AI Mg2Mn0,8 | 0,40 0,55-1,4 0,30 0,20 0,40 | 0,50 0,2-1,0 0,7 0,35 0,50 | 0,10 0,10-0,8 0,25 0,15 0,10 | 0,10-0,6 0,6-1,8 0,9-1,4 0,20-0,50 0,50-1,1 | 4,5-5,6 3,9-4,9 1,0-1,5 3,0-4,0 1,6-2,5 | 0,20 0,30 0,10-0,30 0,10 0,30 | - - - - - | 0,20 1,0 0,25 0,25 0,20 | 0,20 0,20 - 0,10 0,10 | - - - - - | - - - - - | 0,10-0,6 Mn+Cr 0,30 Zr - - - | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-5050 EN AW-5050A EN AW-5051А EN AW-5052 EN AW-5058 | EN AW-AI Mg1, 5(C) EN AW-AI Mg1,5(D) EN AW-AI Mg2(B) EN AW-AI Mg2,5 EN AW-AI Mg5Pb1,5 | 0,40 0,40 0,30 0,25 0,40 | 0,7 0,7 0,45 0,40 0,50 | 0,20 0,20 0,05 0,10 0,10 | 0,10 0,30 0,25 0,10 0,20 | 1,1-1,8 1,1-1,8 1,4-2,1 2,2-2,8 4,5-5,6 | 0,10 0,10 0,30 0,15-0,35 0,10 | - - - - - | 0,25 0,25 0,20 0,10 0,20 | - - 0,10 - 0,20 | - - - - - | - - - - - | - - - - 1,2-1,8 Pb | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-5059 EN AW-5070 EN AW-5082 EN AW-5083 EN AW-5086 | EN AW-AI Mg5,5MnZnZr EN AW-AI Mg4MnZn EN AW-AI Mg4,5 EN AW-AI Mg4,5Mn0,7 EN AW-AI Mg4 | 0,45 0,25 0,20 0,40 0,40 | 0,50 0,40 0,35 0,40 0,50 | 0,25 0,25 0,15 0,10 0,10 | 0,6-1,2 0,40-0,8 0,15 0,40-1,0 0,20-0,7 | 5,0-6,0 3,5-4,5 4,0-5,0 4,0-4,9 3,5-4,5 | 0,25 0,30 0,15 0,05-0,25 0,05-0,25 | - - - - - | 0,40-0,9 0,40-0,8 0,25 0,25 0,25 | 0,20 0,15 0,10 0,15 0,15 | - - - - - | - - - - - | 0,05-0,25Zr - - - - | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-5087 EN AW-5088 EN AW-5110 EN AW-5119 EN AW-5119-А | EN AW-AI Mg4,5MnZr EN AW-AI Mg5Mn0,4 EN AW-AI 99,85Mg0,5 EN AW-AI Mg5(A) EN AW-AI Mg5(B) | 0,25 0,20 0,08 0,25 0,25 | 0,40 0,10-0,35 0,08 0,40 0,40 | 0,05 0,25 - 0,05 0,05 | 0,7-1,1 0,20-0,50 0,03 0,20-0,6 0,20-0,6 | 4,5-5,2 4,7-5,5 0,30-0,6 4,5-5,6 4,5-5,6 | 0,05-0,25 0,15 - 0,30 0,30 | - - - - - | 0,25 0,20-0,40 0,05 0,20 0,20 | 0,15 - 0,02 0,15 0,15 | - - - - | - - - - | 0,10-0,20 Zr(c) 0,15 Zr - 0,20-0,6 Mn+Cr(c) 0,20-0,6 Mn+Cr(e) | 0,05 0,05 0,02 0,05 0,05 | 0,15 0,15 - 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-5149 EN AW-5154А EN AW-5154B EN AW-5182 EN AW-5183 | EN AW-AI Mg2Mg0,8(A) EN AW-AI Mg3,5(A) EN AW-AI Mg3,5Mn0,3 EN AW-AI Mg4,5Mn0,4 EN AW-AI Mg4,5Mn0,7(A) | 0,25 0,50 0,35 0,20 0,40 | 0,40 0,50 0,45 0,35 0,40 | 0,05 0,10 0,05 0,15 0,10 | 0,50-1,1 0,50 0,15-0,45 0,20-0,50 0,50-1,0 | 1,6-2,5 3,1-3,9 3,2-3,8 4,0-5,0 4,3-5,2 | 0,30 0,25 0,10 0,10 0,05-0,25 | - - 0,01 - - | 0,20 0,20 0,15 0,25 0,25 | 0,15 0,20 0,15 0,10 0,15 | - - - - - | - - - - - | - 0,10-0,50 Mn+Cr(c) - - c | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-5183A EN AW-5186 EN AW-5187 EN AW-5210 EN AW-5249 | EN AW-AI Mg4,5Mn0,7(C) EN AW-AI Mg4Mn0,4 EN AW-AI Mg4,5MnZr EN AW-AI 99,9Mg0,5 EN AW-AI Mg2Mn0,8Zr | 0,40 0,40 0,25 0,06 0,25 | 0,40 0,45 0,40 0,04 0,40 | 0,10 0,25 0,05 - 0,05 | 0,50-1,0 0,20-0,50 0,7-1,1 0,03 0,50-1,1 | 4,3-5,2 3,8-4,8 4,5-5,2 0,35-0,6 1,6-2,5 | 0,05-0,25 0,15 0,05-0,25 - 0,30 | - - - - - | 0,25 0,40 0,25 0,04 0,20 | 0,15 0,15 0,15 0,01 0,15 | - - - - - | - - - - - | e 0,05Zr 0,10-0,20Zr(e) - 0,10-0,20Zr(c) | 0,05 0,05 0,05 0,01 0,05 | 0,15 0,15 0,15 - 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-5251 EN AW-5252 EN AW-5283A EN AW-5305 EN AW-5310 | EN AW-AI Mg2Mn0,3 EN AW-AI Mg2,5(B) EN AW-AI Mg4,5Mn0,7(B) EN AW-AI 99,85Mg1 EN AW-AI 99,98Mg0,5 | 0,40 0,08 0,30 0,08 0,01 | 0,50 0,10 0,30 0,08 0,008 | 0,15 0,10 0,03 - - | 0,10-0,50 0,10 0,50-1,0 0,03 - | 1,7-2,4 2,2-2,8 4,5-5,1 0,7-1,1 0,35-0,6 | 0,15 - 0,05 - | - - 0,03 - - | 0,15 0,05 0,10 0,05 0,01 | 0,15 - 0,03 0,02 0,008 | - - - - - | - 0,05 - - - | - - 0,05Zr(d) - 0,008 Fe+Ti | 0,05 0,03 0,05 0,02 0,003 | 0,15 0,10 0,15 - - | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-5352 EN AW-5354 EN AW-5356 EN AW-5356A EN AW-5383 | EN AW-AI Mg2,5(A) EN AW-AI Mg2,5MnZr EN AW-AI Mg5Cr(A) EN AW-AI Mg5Cr(B) EN AW-AI Mg4,5Mn0,9 | 0,45Si+Fe 0,25 0,25 0,25 0,25 | 0,45Si+Fe 0,40 0,40 0,40 0,25 | 0,10 0,05 0,10 0,10 0,20 | 0,10 0,50-1,0 0,05-0,20 0,05-0,20 0,7-1,0 | 2,2-2,8 2,4-3,0 4,5-5,5 4,5-5,5 4,0-5,2 | 0,10 0,05-0,20 0,05-0,20 0,05-0,20 0,25 | - - - - - | 0,10 0,25 0,10 0,10 0,40 | 0,10 0,15 0,06-0,20 0,06-0,20 0,15 | - - - - - | - - - - - | - 0,10-0,20Zr c e 0,20 Zr | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-5449 EN AW-5454 EN AW-5456 EN AW-5456A EN AW-5456B | EN AW-AI Mg2Mn0,8(B) EN AW-AI Mg3Mn EN AW-AI Mg5Mn1 EN AW-AI Mg5Mn1(A) EN AW-AI Mg5Mn1(B) | 0,40 0,25 0,25 0,25 0,25 | 0,7 0,40 0,40 0,40 0,40 | 0,30 0,10 0,10 0,05 0,05 | 0,6-1,1 0,50-1,0 0,50-1,0 0,7-1,1 0,7-1,1 | 1,6-2,6 2,4-3,0 4,7-5,5 4,5-5,2 4,5-5,2 | 0,30 0,05-0,20 0,05-0,20 0,05-0,25 0,05-0,25 | - - - - - | 0,30 0,25 0,25 0,25 0,25 | 0,10 0,20 0,20 0,15 0,15 | - - - - - | - - - - - | - - - c e | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-5505 EN AW-5554 EN AW-5556A EN AW-5556B EN AW-5605 | EN AW-AI 99,9Mg1 EN AW-AI Mg3Mn(A) EN AW-AI Mg5Mn EN AW-AI Mg5Mn(A) EN AW-AI 99,98Mg1 | 0,06 0,25 0,25 0,25 0,01 | 0,04 0,40 0,40 0,40 0,008 | - 0,10 0,10 0,10 - | 0,03 0,50-1,0 0,6-1,0 0,6-1,0 - | 0,8-1,1 2,4-3,0 5,0-5,5 5,0-5,5 0,8-1,1 | 0,05-0,20 0,05-0,20 0,05-0,20 | - - - - - | 0,04 0,25 0,20 0,20 0,01 | 0,01 0,05-0,20 0,05-0,20 0,05-0,20 0,008 | - - - - - | - - - - - | - c c e 0,008 Fe+Ti | 0,01 0,05 0,05 0,05 0,003 | - 0,15 0,15 0,15 - | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-5654 EN AW-5654A EN AW-5657 EN AW-5754 | EN AW-AI Mg3,5Cr EN AW-AI Mg3,5Cr(A) EN AW-AI 99,85Mg1(A) EN AW-AI Mg3 | 0,45Si+Fe 0,45Si+Fe 0,08 0,40 | 0,45Si+Fe 0,45Si+Fe 0,10 0,40 | 0,05 0,05 0,10 0,10 | 0,01 0,01 0,03 0,50 | 3,1-3,9 3,1-3,9 0,6-1,0 2,6-3,6 | 0,15-0,35 0,15-0,35 - 0,30 | - - - - | 0,20 0,20 0,05 0,20 | 0,05-0,15 0,05-0,15 - 0,15 | - - 0,03 - | - - 0,05 - | c e - 0,10-0,6 Mn+Cr(c) | 0,05 0,05 0,02 0,05 | 0,15 0,15 0,05 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток |
| (а) «Другое» включает в себя перечисленные элементы, по которым не указывается конкретный предел, а также не перечисленные металлические элементы. Производитель может проанализировать образцы на наличие малых элементов, не указанных в регистрации или спецификации. Однако такой анализ не обязателен, и он может не охватывать все «Другие» металлические элементы. Если анализ, выполненный производителем или покупателем, покажет, что «Другой» элемент превышает предел «Каждого», или что совокупность нескольких «Других» элементов превышает предел «Всего», материал должен считаться несоответствующим требованиям. (b) Сумма этих «Других» металлических элементов 0,010% или более каждый, выраженная до второго знака после запятой до определения суммы. (с) 0,0003 макс. Ве только для сварочного электрода, сварочного прутка и сварочной проволоки. (d) 0,003 макс. Pb (e) 0,0005% макс. Ве только для сварочного электрода, сварочного прутка и сварочной проволоки. |

Таблица 6 – Алюминиевые сплавы – серия 6 000 – Al MgSi

| Обозначение сплава | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Ga | V | Пометки | Другое (а) | Алюминий мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числовое | Химические знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Всего (b) |  |
| EN AW-6003 EN AW-6005 EN AW-6005A EN AW-6005B EN AW-6008 | EN AW-AI Mg1Si0,8 EN AW-AI SiMg EN AW-AI SiMg(A) EN AW-AI SiMg(B) EN AW-AI SiMgV | 0,35-1,0 0,6-0,9 0,50-0,9 0,45-0,8 0,50-0,9 | 0,6 0,35 0,35 0,30 0,35 | 0,10 0,10 0,30 0,10 0,30 | 0,8 0,10 0,50 0,10 0,30 | 0,8-1,5 0,40-0,6 0,40-0,7 0,40-0,8 0,40-0,7 | 0,35 0,10 0,30 0,10 0,30 | - - - - - | 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20 | 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 | - - - - - | - - - - 0,05-0,20 | - - 0,12-0,50 Mn+Cr - - | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-6011 EN AW-6012 EN AW-6012А EN AW-6013 EN AW-6014 | EN AW-AI Mg0,9Si0,9Cu EN AW-AI MgSiPb EN AW-AI MgSiSn EN AW-AI Mg1Si0,8CuMn EN AW-AI Mg0,6Si0,6V | 0,6-1,2 0,6-1,4 0,6-1,4 0,6-1,0 0,30-0,6 | 1,0 0,50 0,50 0,50 0,35 | 0,40-0,9 0,10 0,40 0,6-1,1 0,25 | 0,8 0,40-1,0 0,20-1,0 0,20-0,8 0,05-0,20 | 0,6-1,2 0,6-1,2 0,6-1,2 0,8-1,2 0,40-0,8 | 0,30 0,30 0,30 0,10 0,20 | 0,20 - - - - | 1,5 0,30 0,30 0,25 0,10 | 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 | - - - - | - - - 0,05-0,20 | - 0,7Bi; 0,40-2,0Pb 0,7Bi; 0,40-2,0Sn - - | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-6015 EN AW-6016 EN AW-6018 EN AW-6023 EN AW-6025 | EN AW-AI Mg1Si0,3Cu EN AW-AI Si1,2Mg0,4 EN AW-AI Mg1SiPbMn EN AW-AI Si1Sn1MgBi EN AW-AI Mg2,5SiMnCu | 0,20-0,40 1,0-1,5 0,50-1,2 0,6-1,4 0,8-1,5 | 0,10-0,30 0,50 0,7 0,50 0,7 | 0,10-0,25 0,20 0,15-0,40 0,20-0,50 0,20-0,7 | 0,10 0,20 0,30-0,8 0,20-0,6 0,6-1,4 | 0,8-1,1 0,25-0,6 0,6-1,2 0,40-0,9 2,1-3,0 | 0,10 0,10 0,10 - 0,20 | - - - - - | 0,10 0,20 0,30 - 0,50 | 0,10 0,15 0,20 - 0,20 | - - - - - | - - - - - | - c 0,30-0,8Bi, 0,6-1,2Sn - | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-6056 EN AW-6060 EN AW-6061 EN AW-6061А EN AW-6063 | EN AW-AI SiMgCuMn EN AW-AI MgSi EN AW-AI Mg1SiCu EN AW-AI Mg1SiCu(A) EN AW-AI Mg0,7Si | 0,7-1,3 0,30-0,6 0,40-0,8 0,40-0,8 0,20-0,6 | 0,50 0,10-0,30 0,7 0,7 0,35 | 0,50-1,1 0,10 0,15-0,40 0,15-0,40 0,10 | 0,40-1,0 0,10 0,15 0,15 0,10 | 0,6-1,2 0,35-0,6 0,8-1,2 0,8-1,2 0,45-0,9 | 0,25 0,05 0,04-0,35 0,04-0,35 0,10 | - - - - - | 0,10-0,7 0,15 0,25 0,25 0,10 | d 0,10 0,15 0,15 0,10 | - - - - - | - - - - - | d - - e - | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-6063А EN AW-6065 | EN AW-AI Mg0,7Si(A) EN AW-AI Mg1Bi1Si | 0,30-0,6 0,40-0,8 | 0,15-0,35 0,7 | 0,10 0,15-0,40 | 0,15 0,15 | 0,6-0,9 0,8-1,2 | 0,15 0,25 | - - | 0,15 0,15 | 0,10 0,10 | - - | - - | - 0,50-1,5Bi; 0,05Pb; 0,15Zr | 0,05 0,05 | 0,15 0,15 | Остаток Остаток |
| EN AW-6081 EN AW-6082 EN AW-6082A EN AW-6101 EN AW-6101A | EN AW-AI Si0,9MgMn EN AW-AI Si1MgMn EN AW-AI Si1MgMn(A) EN AW-AI Mg Si EN AW-AI MgSi(A) | 0,7-1,1 0,7-1,3 0,7-1,3 0,30-0,7 0,30-0,7 | 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 | 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 | 0,10-0,45 0,40-1,0 0,40-1,0 0,03 - | 0,6-1,0 0,6-1,2 0,6-1,2 0,35-0,8 0,40-0,9 | 0,10 0,25 0,25 0,03 - | - - - - - | 0,20 0,20 0,20 0,10 - | 0,15 0,10 0,10 - - | - - - - - | - - - - - | - - e 0,06 B - | 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 | 0,15 0,15 0,15 0,10 0,10 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-6101B EN AW-6106 EN AW-6110A EN AW-6181 EN AW-6182 | EN AW-AI MgSi(B) EN AW-AI MgSiMn EN AW-AI Mg0,9Si0,9MnCu EN AW-AI SiMg0,8 EN AW-AI Si1MgZr | 0,30-0,6 0,30-0,6 0,7-1,1 0,8-1,2 0,9-1,3 | 0,10-0,30 0,35 0,50 0,45 0,50 | 0,05 0,25 0,30-0,8 0,10 0,10 | 0,05 0,05-0,20 0,30-0,9 0,15 0,50-1,0 | 0,35-0,6 0,40-0,8 0,7-1,1 0,6-1,0 0,7-1,2 | - 0,20 0,05-0,25 0,10 0,25 | - - - - - | 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 | - - - 0,10 0,10 | - - - - - | - - - - - | - - 0,20 Ti+Zr - 0,05-0,20Zr | 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-6201 EN AW-6261 EN AW-6262 EN AW-6262A EN AW-6351 | EN AW-AI Mg0,7Si EN AW-AI Mg1SiCuMn EN AW-AI Mg1SiPb EN AW-AI Mg1SiSn EN AW-AI SiMg0,5Mn | 0,50-0,9 0,40-0,7 0,40-0,08 0,40-0,8 0,7-1,3 | 0,50 0,40 0,7 0,7 0,50 | 0,10 0,15-0,40 0,15-0,40 0,15-0,40 0,10 | 0,03 0,20-0,35 0,15 0,15 0,40-0,8 | 0,6-0,9 0,7-1,0 0,8-1,2 0,8-1,2 0,40-0,8 | 0,03 0,10 0,04-0,14 0,04-0,14 - | - - - - - | 0,10 0,20 0,25 0,25 0,20 | 0,15 - 0,03 0,02 0,008 | - - - - - | - - - - - | 0,06 B - f 0,40-0,9Bi ; 0,40-1,0Sn - | 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-6351A EN AW-6360 EN AW-6401 EN AW-6463 EN AW-6951 | EN AW-AI SiMg0,5Mn(A) EN AW-AI SiMgMn EN AW-AI 99,9MgSi EN AW-AI Mg0,7Si(B) EN AW-AI MgSi0,3Cu | 0,7-1,3 0,35-0,8 0,35-0,7 0,20-0,6 0,20-0,50 | 0,50 0,10-0,30 0,04 0,15 0,8 | 0,10 0,15 0,05-0,20 0,20 0,15-0,40 | 0,40-0,8 0,02-0,15 0,03 0,05 0,10 | 0,40-0,8 0,25-0,45 0,35-0,7 0,45-0,9 0,40-0,8 | - 0,05 - - - | - - - - - | 0,20 0,10 0,04 0,05 0,20 | 0,10 0,15 0,06-0,20 0,06-0,20 0,15 | - - - - - | - - - - - | e - - - - | 0,05 0,05 0,01 0,05 0,05 | 0,15 0,15 - 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| (а) «Другое» включает в себя перечисленные элементы, по которым не указывается конкретный предел, а также не перечисленные металлические элементы. Производитель может проанализировать образцы на наличие малых элементов, не указанных в регистрации или спецификации. Однако такой анализ не обязателен, и он может не охватывать все «Другие» металлические элементы. Если анализ, выполненный производителем или покупателем, покажет, что «Другой» элемент превышает предел «Каждого», или что совокупность нескольких «Других» элементов превышает предел «Всего», материал должен считаться несоответствующим требованиям. (b) Сумма этих «Других» металлических элементов 0,010% или более каждый, выраженная до второго знака после запятой до определения суммы. (c) 0,40-0,7Bi; 0,40-1,2Pb. (d) 0,20 макс. Zr + Ti. (e) 0,003 макс. Pb (f) 0,40-0,7 Bi; 0,40-0,7 Pb. |

Таблица 7 – Алюминиевые сплавы – серия 7 000 – Al Zn

| Обозначение сплава | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Ga | V | Пометки | Другое (а) | Алюминий мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числовое | Химические знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Всего (b) |  |
| EN AW-7003 EN AW-7005 EN AW-7009 EN AW-7010 EN AW-7012 | EN AW-AI Zn6Mg0,8Zr EN AW-AI Zn4,5Mg1,5Mn EN AW-AI Zn5,5MgCuAg EN AW-AI Zn6MgCu EN AW-AI Zn6Mg2Cu | 0,30 0,35 0,20 0,12 0,15 | 0,35 0,40 0,20 0,15 0,25 | 0,20 0,10 0,6-1,3 1,5-2,0 0,8-1,2 | 0,30 0,20-0,7 0,10 0,10 0,08-0,15 | 0,50-1,0 1,0-1,8 2,1-2,9 2,1-2,6 1,8-2,2 | 0,20 0,06-0,20 0,10-0,25 0,05 0,04 | - - - 0,05 - | 5,0-6,5 4,0-5,0 5,5-6,5 5,7-6,7 5,8-6,5 | 0,20 0,01-0,06 0,20 0,06 0,02-0,08 | - - - - - | - - - - - | 0,05-0,25Zr 0,08-0,20Zr c 0,10-0,16Zr 0,10-0,18Zr | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-7015 EN AW-7016 EN AW-7019 EN AW-7020 EN AW-7021 | EN AW-AI Zn5Mg1,5CuZr EN AW-AI Zn4,5Mg1Cu EN AW-AI Zn4Mg2 EN AW-AI Zn4,5Mg1 EN AW-AI Zn5,5Mg1,5 | 0,20 0,10 0,35 0,35 0,25 | 0,30 0,12 0,45 0,40 0,40 | 0,06-0,15 0,45-1,0 0,20 0,20 0,25 | 0,10 0,03 0,15-0,50 0,05-0,50 0,10 | 1,3-2,1 0,8-1,4 1,5-2,5 1,0-1,4 1,2-1,8 | 0,15 - 0,20 0,10-0,35 0,05 | - - 0,10 - - | 4,6-5,2 4,0-5,0 3,5-4,5 4,0-5,0 5,0-6,0 | 0,10 0,03 0,15 - 0,10 | - - - - - | - 0,05 - - - | 0,10-0,20Zr - 0,10-0,25Zr d 0,08-0,18Zr | 0,05 0,03 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,10 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-7022 EN AW-7026 EN AW-7029 EN AW-7030 EN AW-7039 | EN AW-AI Zn5Mg3Cu EN AW-AI Zn5Mg1,5Cu EN AW-AI Zn4,5Mg1,5Cu EN AW-AI Zn5,5Mg1Cu EN AW-AI Zn4Mg3 | 0,50 0,08 0,10 0,20 0,30 | 0,50 0,12 0,12 0,30 0,40 | 0,50-1,0 0,6-0,9 0,50-0,9 0,20-0,40 0,10 | 0,10-0,40 0,05-0,20 0,03 0,05 0,10-0,40 | 2,6-3,7 1,5-1,9 1,3-2,0 1,0-1,5 2,3-3,3 | 0,10-0,30 - - 0,04 0,15-0,25 | - - - - - | 4,3-5,2 4,6-5,2 4,2-5,2 4,8-5,9 3,4-4,5 | - 0,05 0,05 0,03 0,10 | - - - 0,03 - | - - 0,05 - - | 0,20 Ti+Zr 0,09-0,14Zr - 0,03 Zr - | 0,05 0,03 0,03 0,05 0,05 | 0,15 0,10 0,10 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-7049A EN AW-7050 EN AW-7060 EN AW-7072 EN AW-7075 | EN AW-AI Zn8MgCu EN AW-AI Zn6CuMgZr EN AW-AI Zn7CuMg EN AW-AI Zn1 EN AW-AI Zn5,5MgCu | 0,40 0,12 0,15 0,7 Si+Fe 0,40 | 0,50 0,15 0,20 0,7 Si+Fe 0,50 | 1,2-1,9 2,0-2,6 1,8-2,6 0,10 1,2-2,0 | 0,50 0,10 0,20 0,10 0,30 | 2,1-3,1 1,9-2,6 1,3-2,1 0,10 2,1-2,9 | 0,05-0,25 0,04 0,15-0,25 - 0,18-0,28 | - - - - - | 7,2-8,4 5,7-6,7 6,1-7,5 0,8-1,3 5,1-6,1 | - 0,06 0,05 - 0,20 | - - - - - | - - - - - | 0,25 Zr+Ti 0,08-0,15 Zr 0,05 Zr(e) - f | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-7108 EN AW-7108A EN AW-7116 EN AW-7129 EN AW-7149 EN AW-7150 | EN AW-AI Zn5Mg1Zr EN AW-AI Zn5Mg1Zr EN AW-AI Zn4,5Mg1Cu0,8 EN AW-AI Zn4,5Mg1,5Cu(A) EN AW-AI Zn8MgCu(A) EN AW-AI Zn6CuMgZr(A) | 0,10 0,20 0,15 0,15 0,15 0,12 | 0,10 0,30 0,30 0,30 0,20 0,15 | 0,05 0,05 0,50-1,1 0,50-0,9 1,2-1,9 1,9-2,5 | 0,05 0,05 0,05 0,10 0,20 0,10 | 0,7-1,4 0,7-1,5 0,8-1,4 1,3-2,0 2,0-2,9 2,0-2,7 | - 0,04 - 0,10 0,10-0,22 0,04 | - - - - - - | 4,5-5,5 4,8-5,8 4,2-5,2 4,2-5,2 7,2-8,2 5,9-6,9 | 0,05 0,03 0,05 0,05 0,10 0,06 | - 0,03 0,03 0,03 - - | - - 0,05 0,05 - - | 0,12-0,25 Zr 0,15-0,25Zr - - - 0,08-0,15 Zr | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-7175 EN AW-7178 EN AW-7475 | EN AW-AI Zn5,5MgCu(B) EN AW-AI Zn7MgCu EN AW-AI Zn5,5MgCu(A) | 0,15 0,40 0,10 | 0,20 0,50 0,12 | 1,2-2,0 1,6-2,4 1,2-1,9 | 0,10 0,30 0,06 | 2,1-2,9 2,4-3,1 1,9-2,6 | 0,18-0,28 0,18-0,28 0,18-0,25 | - - - | 5,1-6,1 6,3-7,3 5,2-6,2 | 0,10 0,20 0,06 | - - - | - - - | - - - | 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток |
| (а) «Другое» включает в себя перечисленные элементы, по которым не указывается конкретный предел, а также не перечисленные металлические элементы. Производитель может проанализировать образцы на наличие малых элементов, не указанных в регистрации или спецификации. Однако такой анализ не обязателен, и он может не охватывать все «Другие» металлические элементы. Если анализ, выполненный производителем или покупателем, покажет, что «Другой» элемент превышает предел «Каждого», или что совокупность нескольких «Других» элементов превышает предел «Всего», материал должен считаться несоответствующим требованиям. (b) Сумма этих «Других» металлических элементов 0,010% или более каждый, выраженная до второго знака после запятой до определения суммы. (c) 0,25-0,40 Ag. (d) 0,08-0,20 Zr; 0,08-0,25 Zr+Ti. (e) 0,003 макс. Pb (f) предел Zr+Ti в размере 0,25 (максимум) может использоваться для прессовой и кузнечной продукции по взаимному согласованию с поставщиком или производителем и покупателем. |

Таблица 8 – Алюминиевые сплавы – серия 8 000 – Разное

| Обозначение сплава | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Ga | V | Пометки | Другое (а) | Алюминий мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числовое | Химические знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Каждый | Всего (b) |  |
| EN AW-8006 EN AW-8008 EN AW-8011А EN AW-8014 EN AW-8015 | EN AW-AI Fe1,5Mn EN AW-AI Fe1Mn0,8 EN AW-AI FeSi(A) EN AW-AI Fe1,5Mn0,4 EN AW-AI FeMn0,3 | 0,40 0,6 0,40-0,8 0,30 0,30 | 1,2-2,0 0,9-1,6 0,50-1,0 1,2-1,6 0,8-1,4 | 0,30 0,20 0,10 0,20 0,10 | 0,30-1,0 0,50-1,0 0,10 0,20-0,6 0,10-0,40 | 0,10 - 0,10 0,10 0,10 | - - 0,10 - - | - - - - - | 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 | - 0,10 0,05 0,10 - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-8016 EN AW-8018 EN AW-8021B EN AW-8030 EN AW-8079 EN AW-8090 | EN AW-AI Fe1Mn EN AW-AI FeSiCu EN AW-AI Fe1,5 EN AW-AI FeCu EN AW-AI Fe1Si EN AW-AI Li2,5Cu1,5Mg1 | 0,20 0,50-0,9 0,40 0,10 0,05-0,30 0,20 | 0,7-1,1 0,6-1,0 1,1-1,7 0,30-0,8 0,7-1,3 0,30 | 0,10 0,30-0,6 0,15-0,30 0,05 1,0-1,6 | 0,10-0,30 0,30 0,03 - - 0,10 | 0,10 - 0,01 0,05 - 0,6-1,3 | - - 0,03 - - 0,10 | - - - - - - | 0,10 - 0,05 0,05 0,10 0,25 | - 0,006-0,06 0,05 - - 0,10 | - - - - - - | - - - - - - | - - - 0,001-0,04B - 0,04-0,16Zr(c) | 0,05 0,05 0,03 0,03 0,05 0,05 | 0,15 0,15 0,10 0,10 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток Остаток |
| EN AW-8111 EN AW-8112 EN AW-8176 EN AW-8211 | EN AW-AI FeSi(B) EN AW-AI 95 EN AW-AI FeSi EN AW-AI FeSi(C) | 0,30-1,1 1,0 0,03-0,15 0,40-0,8 | 0,40-1,0 1,0 0,40-1,0 0,50-1,0 | 0,10 0,40 - 0,10 | 0,10 0,6 - 0,05-0,20 | 0,05 0,7 - 0,10 | 0,05 0,20 - 0,15 | - - - - | 0,10 1,0 0,10 0,10 | 0,08 0,20 - 0,05 | - - 0,03 - | - - - - | - - - - | 0,05 0,05 0,05 0,06 | 0,15 0,15 0,15 0,15 | Остаток Остаток Остаток Остаток |
| (а) «Другое» включает в себя перечисленные элементы, по которым не указывается конкретный предел, а также не перечисленные металлические элементы. Производитель может проанализировать образцы на наличие малых элементов, не указанных в регистрации или спецификации. Однако такой анализ не обязателен, и он может не охватывать все «Другие» металлические элементы. Если анализ, выполненный производителем или покупателем, покажет, что «Другой» элемент превышает предел «Каждого», или что совокупность нескольких «Других» элементов превышает предел «Всего», материал должен считаться несоответствующим требованиям. (b) Сумма этих «Других» металлических элементов 0,010% или более каждый, выраженная до второго знака после запятой до определения суммы. (c) 2,2-2,7 Li. |

Приложение А

(обязательное)

Форма продукции

А.1 Общие сведения

Таблицы с А.1 до А.8 показывают наличие каждого сплава по каждой основной сфере применения. Последний столбец показывает, соответствует ли сплав EN 602 [Y или N (Да или Нет)], который содержит требования к химическому составу алюминия и алюминиевых сплавов, обработанных давлением, используемых для производства материалов и предметов, которые будут находиться в соприкосновении с пищевыми продуктами.

А.2 Европейские стандарты

Европейские стандарты, которые указывают механические свойства по группам продукции, в соответствии с Таблицами А.1-А.8, являются следующими: EN 485-2, EN 541, EN 546-2, EN 570, EN 586-2, EN 603-2, EN 683-2, EN 754-2, EN 755-2, EN 1301-2, EN 1592-2, EN 1715-2, EN 1715-3, EN 1715-4.

Таблица A.1 – Применение и формы продукции – серия 1 000

| Обозначение сплава | Поковки и заготовки | Проволока и тянутые заготовки | Холоднотянутая продукция | Прессовая продукция | Фольга | Оребренная продукция | Листы, полоса и плиты | Баночная лента и колпачки | Заготовки для труб | Электросварная труба | Сплавы для применения в пищевой промышленности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числовое | Химические знаки |  | электрическая | сварочная | механическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN AW-1050A EN AW-1060 EN AW-1070A EN AW-1080A EN AW-1085 | EN AW-AI 99,5 EN AW-AI 99,6 EN AW-AI 99,7 EN AW-AI 99,8(A) EN AW-AI 99,85 | Х - - - - | - - - - - | Х - - Х - | Х - Х Х - | Х Х Х Х - | Х Х Х Х - | Х Х - - - | Х - - - - | X X X X X | Х - - - - | Х - Х Х - | - - - - - | Y Y Y Y Y |
| EN AW-1090 EN AW-1098 EN AW-1100 EN AW-1110 EN AW-1198 EN AW-1199 | EN AW-AI 99,90 EN AW-AI 99,98 EN AW-AI 99,0 Cu EN AW-AI 99,1 EN AW-AI 99,98(A) EN AW-AI 99,99 | - - - - - - | - - - Х - - | - Х - - - - | Х Х - - - - | - - Х - - - | - - Х - - - | - - Х - Х Х | - - Х - - - | - X X - X X | - - - - - - | - Х - - - - | - - - - - - | Y Y Y Y Y Y |
| EN AW-1200 EN AW-1200A EN AW-1235 EN AW-1350 EN AW-1350A | EN AW-AI 99,0 EN AW-AI 99,0(A) EN AW-AI 99,35 EN AW-AI 99,5 EN AW-AI 99,5(A) | - - - - - | - - - Х - | - - - - - | Х - - - - | Х - - Х - | Х - - Х - | Х - Х - - | Х - - - - | X X - - X | - - - - - | Х - - - - | - - - - - | Y Y Y Y Y |
| EN AW-1370 EN AW-1450 | EN AW-AI 99,7 EN AW-AI 99,5 Ti | - - | Х - | - Х | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | Y Y |

Таблица A.2 – Применение и формы продукции – серия 2 000

| Обозначение сплава | Поковки и заготовки | Проволока и тянутые заготовки | Холоднотянутая продукция | Прессовая продукция | Фольга | Оребренная продукция | Листы, полоса и плиты | Баночная лента и колпачки | Заготовки для труб | Электросварная труба | Сплавы для применения в пищевой промышленности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числовое | Химические знаки |  | Электр. | Свар. | Мех. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN AW-2001 EN AW-2007 EN AW-2011 EN AW-2011A EN AW-2014 | EN AW-AI Cu5,5MgMn EN AW-AI Cu4PbMgMn EN AW-AI Cu6BiPb EN AW-AI Cu6BiPb(A) EN AW-AI Cu4SiMg | - - X - X | - - - - - | - - - - - | - - Х - - | Х Х Х Х X | Х Х Х Х X | - - - - - | - - - - - | - - - - X | - - - - - | - - Х - - | - - - - - | N N N N N |
| EN AW-2014A EN AW-2017A EN AW-2024 EN AW-2030 EN AW-2031 | EN AW-AI Cu4SiMg(A) EN AW-AI Cu4MgSi(A) EN AW-AI Cu4Mg1 EN AW-AI Cu4PbMg EN AW-AI Cu2,5NiMg | X X X - X | - - - - - | - - - - - | Х Х Х Х - | X X Х X - | X X Х X - | - - - - - | - - - - - | X X X - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | N N N N N |
| EN AW-2091 EN AW-2117 EN AW-2124 EN AW-2214 EN AW-2219 | EN AW-AI Cu2Li2Mg1, 5 EN AW-AI Cu2, 5Mg EN AW-AI Cu4Mg1(A) EN AW-AI Cu4SiMg(B) EN AW-AI Cu6Mn | - - - X X | - - - - - | - - - - - | - Х - - - | Х - - Х - | Х - - Х - | - - - - - | - - - - - | X X X X X | - - - - - | - - - - - | - - - - - | N N N N N |
| EN AW-2319 EN AW-2618А | EN AW-AI Cu6Mn (A) EN AW-AI Cu2Mg1, 5Ni | - X | - - | Х - | - - | - X | - X | - - | - - | - X | - - | - - | - - | N N |

Таблица A.3 – Применение и формы продукции – серия 3 000

| Обозначение сплава | Поковки и заготовки | Проволока и тянутые заготовки | Холоднотянутая продукция | Прессовая продукция | Фольга | Оребренная продукция | Листы, полоса и плиты | Баночная лента и колпачки | Заготовки для труб | Электросварная труба | Сплавы для применения в пищевой промышленности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числовое | Химические знаки |  | Электр. | Свар. | Мех. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN AW-3002 EN AW-3003 EN AW-3004 EN AW-3005 EN AW-3005A | EN AW-AI Mn0,2Mg0, 1 EN AW-AI Mn1 Cu EN AW-AI Mn1Mg1 EN AW-AI Mn1Mg0,5 EN AW-AI Mn1Mg0,5 (A) | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - X - - - | - Х - - - | - Х - - - | - X - X - | - X X - - | X X X X X | - X X X X | - - - - - | - X X X - | Y Y Y Y Y |
| EN AW-3017 EN AW-3102 EN AW-3103 EN AW-3103A EN AW-3104 | EN AW-AI Mn1Cu0,3 EN AW-AI Mn0,2 EN AW-AI Mn1 EN AW-AI Mn1(A) EN AW-AI Mn1Mg1Cu | - - - - - | - - - - - | - - X - - | - - Х - - | - X Х - - | - Х X - - | - - X - - | - - X - - | X - X X X | X - X - X | - X X - - | - - X - - | Y N Y Y Y |
| EN AW-3105 EN AW-3105A EN AW-3105B EN AW-3207 EN AW-3207A | EN AW-AI Mn0,5Mg0,5 EN AW-AI Mn0,5Mg0,5 (A) EN AW-AI Mn0, 6Mg0,5 EN AW-AI Mn0,6 EN AW-AI Mn0,6(A) | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | X - - - - | X - - - - | X X X X X | - X - X X | - - - X - | X - - - - | N Y N Y Y |

Таблица A.4 – Применение и формы продукции – серия 4 000

| Обозначение сплава | Поковки и заготовки | Проволока и тянутые заготовки | Холоднотянутая продукция | Прессовая продукция | Фольга | Оребренная продукция | Листы, полоса и плиты | Баночная лента и колпачки | Заготовки для труб | Электросварная труба | Сплавы для применения в пищевой промышленности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числовое | Химические знаки |  | Электр. | Свар. | Мех. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN AW-4004 EN AW-4006 EN AW-4007 EN AW-4015 EN AW-4016 | EN AW-AI Si10Mg1,5 EN AW-AI Si1Fe EN AW-AI Si1,5Mn EN AW-AI Si2Mn EN AW-AI Si2MnZn | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | X X X X X | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Y Y Y Y N |
| EN AW-4017 EN AW-4018 EN AW-4032 EN AW-4043A EN AW-4045 | EN AW-AI SiMnMgCu EN AW-AI Si7Mg EN AW-AI Si12,5MgCuNi EN AW-AI Si5(A) EN AW-AI Si10 | - - X - - | - - - - - | - X - X X | - - - - - | - - Х - - | - - X - - | - - - - - | - - - - - | X - - - X | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Y Y N Y Y |
| EN AW-4046 EN AW-4047A EN AW-4104 EN AW-4343 | EN AW-AI Si10Mg EN AW-AI Si12(A) EN AW-AI Si10MgBi EN AW-AI Si7,5 | - - - - | - - - - | X X - - | - - X - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - X X X | - - - - | - - - - | - - - - | Y Y N Y |

Таблица A.5 – Применение и формы продукции – серия 5 000

| Обозначение сплава | Поковки и заготовки | Проволока и тянутые заготовки | Холоднотянутая продукция | Прессовая продукция | Фольга | Оребренная продукция | Листы, полоса и плиты | Баночная лента и колпачки | Заготовки для труб | Электросварная труба | Сплавы для применения в пищевой промышленности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числовое | Химические знаки |  | Электр. | Свар. | Мех. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN AW-5005 EN AW-5005А EN AW-5006 EN AW-5010 EN AW-5018 | EN AW-AI Mg1(B) EN AW-AI Mg1(C) EN AW-AI Mg1Mn0,5 EN AW-AI Mg0,5Mn EN AW-AI Mg3Mn0,4 | - - - - - | - - - - - | - - - - X | X - - - - | Х Х Х - - | Х Х Х - - | - - - - - | Х - - - - | X X - X - | - - - - - | - Х - - - | Х - - - - | Y Y Y N Y |
| EN AW-5019 EN AW-5026 EN AW-5040 EN AW-5042 EN AW-5049 | EN AW-AI Mg5 EN AW-AI Mg4,5 MnSiFe EN AW-AI Mg1,5Mn EN AW-AI Mg3,5Mn EN AW-AI Mg2Mn0,8 | X X - - - | - - - - - | - - - - - | X - - - - | Х - - - - | Х - - - - | - - - - - | - - - - - | - Х - - X | - - Х Х - | - - - - - | - - Х - Х | Y Y Y Y Y |
| EN AW-5050 EN AW-5050A EN AW-5051А EN AW-5052 EN AW-5058 | EN AW-AI Mg1, 5(C) EN AW-AI Mg1,5(D) EN AW-AI Mg2(B) EN AW-AI Mg2,5 EN AW-AI Mg5Pb1,5 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - X X - | - - Х Х Х | - - Х Х Х | - - - - - | - - - - - | Х X - X - | Х Х - Х - | - - - - - | - - - Х - | Y Y Y Y N |
| EN AW-5059 EN AW-5070 EN AW-5082 EN AW-5083 EN AW-5086 | EN AW-AI Mg5,5 MnZnZr EN AW-AI Mg4MnZn EN AW-AI Mg4,5 EN AW-AI Mg4,5Mn0,7 EN AW-AI Mg4 | X X - X - | - - - - - | X - - - - | - X X - X | - Х - Х Х | - Х - Х Х | - - - - - | - - - - - | Х - - Х Х | - - Х - - | - - - - - | - - - Х Х | Y N Y Y Y |

Таблица A.5 – Применение и формы продукции – серия 5 000 (продолжение)

| Обозначение сплава | Поковки и заготовки | Проволока и тянутые заготовки | Холоднотянутая продукция | Прессовая продукция | Фольга | Оребренная продукция | Листы, полоса и плиты | Баночная лента и колпачки | Заготовки для труб | Электросварная труба | Сплавы для применения в пищевой промышленности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числовое | Химические знаки |  | Электр. | Свар. | Мех. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN AW-5087 EN AW-5088 EN AW-5110 EN AW-5119 EN AW-5119-А | EN AW-AI Mg4,5MnZr EN AW-AI Mg4Mn0,4 EN AW-AI 99,85Mg0,5 EN AW-AI Mg5(A) EN AW-AI Mg5(B) | - - - - - | - - - - - | X - - X X | - - X - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - X X - - | - - - - - | - - X - - | - - - - - | Y N Y Y Y |
| EN AW-5149 EN AW-5154А EN AW-5154B EN AW-5182 EN AW-5183 EN AW-5183A | EN AW-AI Mg2Mg0,8 (A) EN AW-AI Mg3,5(A) EN AW-AI Mg3,5Mn0,3 EN AW-AI Mg4,5Mn0,4 EN AW-AI Mg4,5Mn0,7(A) EN AW-AI Mg4,5Mn0,7(C) | - - - - - - | - - - - - - | X X - - X X | - X - - - - | - X X - - - | - X X - - - | - - - - - - | - - - - - - | - Х X X - - | - - - X - - | - - - - - - | - - Х - - - | Y Y Y Y Y Y |
| EN AW-5186 EN AW-5187 EN AW-5210 EN AW-5249 EN AW-5251 | EN AW-AI Mg4Mn0,4 EN AW-AI Mg4,5MnZr(A) EN AW-AI 99,9Mg0,5 EN AW-AI Mg2Mn0,8Zr EN AW-AI Mg2Mn0,3 | - - - - - | - - - - - | - X - X - | - - X - X | - - - - Х | - - - - Х | - - - - - | - - - - - | Х - X - X | - - - - X | - - X - - | - - - - X | N Y Y Y Y |
| EN AW-5252 EN AW-5283A | EN AW-AI Mg2,5(B) EN AW-AI Mg4,5Mn0,7(B) | - - | - - | - - | - - | - Х | - Х | - - | - - | Х - | - - | - - | - - | Y Y |

Таблица A.5 – Применение и формы продукции – серия 5 000 (продолжение)

| Обозначение сплава | Поковки и заготовки | Проволока и тянутые заготовки | Холоднотянутая продукция | Прессовая продукция | Фольга | Оребренная продукция | Листы, полоса и плиты | Баночная лента и колпачки | Заготовки для труб | Электросварная труба | Сплавы для применения в пищевой промышленности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числовое | Химические знаки |  | Электр. | Свар. | Мех. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN AW-5305 EN AW-5310 EN AW-5352 | EN AW-AI 99,85Mg1 EN AW-AI 99,98Mg0,5 EN AW-AI Mg2,5(A) | - - - | - - - | - - - | X - - | - - - | - - - | - - - | - - - | X X - | - - X | X - - | - - - | Y Y Y |
| EN AW-5354 EN AW-5356 EN AW-5356A EN AW-5383 EN AW-5449 | EN AW-AI Mg2,5MnZr EN AW-AI Mg5Cr(A) EN AW-AI Mg5Cr(B) EN AW-AI Mg4,5Mn0,9 EN AW-AI Mg2Mn0,8 (B) | - - - - - | - - - - - | X X X - - | - - - - - | - - - X - | - - - X - | - - - - - | - - - - - | - - - X X | - - - - - | - - - - - | - - - X | Y Y Y N N |
| EN AW-5454 EN AW-5456 EN AW-5456A EN AW-5456B EN AW-5505 | EN AW-AI Mg3Mn EN AW-AI Mg5Mn1 EN AW-AI Mg5Mn1(A) EN AW-AI Mg5Mn1(B) EN AW-AI 99,9Mg1 | X - - - - | - - - - - | - - X X - | - - - - X | X - - - - | X - - - - | - - - - - | - - - - - | Х X - - X | - - - - - | - - - - X | X - - - - | Y N Y Y Y |
| EN AW-5554 EN AW-5556A EN AW-5556B EN AW-5605 EN AW-5654 | EN AW-AI Mg3Mn(A) EN AW-AI Mg5Mn EN AW-AI Mg5Mn(A) EN AW-AI 99,98Mg1 EN AW-AI Mg3,5Cr | - - - - - | - - - - - | X X X - X | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - X - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Y Y Y Y Y |
| EN AW-5654A EN AW-5657 EN AW-5754 | EN AW-AI Mg3,5Cr(A) EN AW-AI 99,85Mg1(A) EN AW-AI Mg3 | - - X | - - - | X - X | - - X | - - X | - - X | - - - | - - X | - X X | - - - | - - X | - - X | Y Y Y |

Таблица A.6 – Применение и формы продукции – серия 6 000

| Обозначение сплава | Поковки и заготовки | Проволока и тянутые заготовки | Холоднотянутая продукция | Прессовая продукция | Фольга | Оребренная продукция | Листы, полоса и плиты | Баночная лента и колпачки | Заготовки для труб | Электросварная труба | Сплавы для применения в пищевой промышленности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числовое | Химические знаки |  | Электр. | Свар. | Мех. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN AW-6003 EN AW-6005 EN AW-6005A EN AW-6005B EN AW-6008 | EN AW-AI Mg1Si0,8 EN AW-AI SiMg EN AW-AI SiMg(A) EN AW-AI SiMg(B) EN AW-AI SiMgV | - - X - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - X X X X | - X X X X | - - - - - | - - - - - | X - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Y Y Y Y N |
| EN AW-6011 EN AW-6012 EN AW-6012А EN AW-6013 EN AW-6014 | EN AW-AI Mg0,9Si0,9 Cu EN AW-AI MgSiPb EN AW-AI MgSiSn EN AW-AI Mg1Si0,8CuMn EN AW-AI Mg0,6Si0,6V | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - X X - - | - X X - - | - X X - X | - - - - - | - - - - - | X - - X - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | N N N N N |
| EN AW-6015 EN AW-6016 EN AW-6018 EN AW-6023 EN AW-6025 | EN AW-AI Mg1Si0,3Cu EN AW-AI Si1,2Mg0,4 EN AW-AI Mg1SiPbMn EN AW-AI Si1Sn1MgSi EN AW-AI Si1MgMn | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - X - | - - X - - | - - X X - | - - - - - | - - - - - | Х X - - X | - - - - - | - - - - - | - - - - | Y Y N N Y |
| EN AW-6056 EN AW-6060 EN AW-6061 EN AW-6061А EN AW-6063 | EN AW-AI Si1MgCuMn EN AW-AI MgSi EN AW-AI Mg1SiCu EN AW-AI Mg1SiCu(A) EN AW-AI Mg0,7Si | - X X - - | - - - - - | - - - - - | - X X - X | X X X X X | X X X X X | - - - - - | - X - - X | - - X - X | - - - - - | - X X - - | - - - - - | N Y Y Y Y |

Таблица A.6 – Применение и формы продукции – серия 6 000 (продолжение)

| Обозначение сплава | Поковки и заготовки | Проволока и тянутые заготовки | Холоднотянутая продукция | Прессовая продукция | Фольга | Оребренная продукция | Листы, полоса и плиты | Баночная лента и колпачки | Заготовки для труб | Электросварная труба | Сплавы для применения в пищевой промышленности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числовое | Химические знаки |  | Электр. | Свар. | Мех. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN AW-6063А EN AW-6065 EN AW-6081 EN AW-6082 EN AW-6082A | EN AW-AI Mg0,7Si(A) EN AW-AI Mg1Bi1Si EN AW-AI Si0,9MgMn EN AW-AI Si1MgMn EN AW-AI Si1MgMn(A) | - - - X - | - - - - - | - - - - - | - - - X - | X X X X X | X X X X X | - - - - - | - - - - - | - - X X - | - - - - - | - X - X - | - - X - | Y N Y Y Y |
| EN AW-6101 EN AW-6101A EN AW-6101B EN AW-6106 EN AW-6110A | EN AW-AI Mg Si EN AW-AI MgSi(A) EN AW-AI MgSi(B) EN AW-AI MgSiMn EN AW-AI Mg0,9Si0,9MnCu | - - - - - | X - - - - | - - - - - | - - - - - | - X X X X | X X X X X | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | N Y Y Y N |
| EN AW-6181 EN AW-6182 EN AW-6201 EN AW-6261 EN AW-6262 | EN AW-AI Si1Mg0,8 EN AW-AI Si1MgZr EN AW-AI Mg0,7Si EN AW-AI Mg1SiCuMn EN AW-AI Mg1SiPb | X X - - - | - - X - - | - - - - - | - - - - - | - X - X X | - X - X X | - - - - - | - - - - - | X - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - | Y N N Y N |
| EN AW-6262A EN AW-6351 EN AW-6351A EN AW-6360 | EN AW-AI Mg1SiSn EN AW-AI Si1Mg0,5Mn EN AW-AI Si1Mg0,5Mn(A) EN AW-AI SiMgMn | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | X X X X | X X X X | - - - - | - - - X | - X - - | - - - - | X - - - | - - - - | N Y Y N |

Таблица A.6 – Применение и формы продукции – серия 6 000 (продолжение)

| Обозначение сплава | Поковки и заготовки | Проволока и тянутые заготовки | Холоднотянутая продукция | Прессовая продукция | Фольга | Оребренная продукция | Листы, полоса и плиты | Баночная лента и колпачки | Заготовки для труб | Электросварная труба | Сплавы для применения в пищевой промышленности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числовое | Химические знаки |  | Электр. | Свар. | Мех. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN AW-6401 EN AW-6463 EN AW-6951 | EN AW-AI 99,9MgSi EN AW-AI Mg0,7Si(B) EN AW-AI MgSi0,3Cu | - - - | - - - | - - - | X - - | - X - | - X - | - - - | - - X | - - - | - - - | - - - | - - - | Y Y Y |

Таблица A.7 – Применение и формы продукции – серия 7 000

| Обозначение сплава | Поковки и заготовки | Проволока и тянутые заготовки | Холоднотянутая продукция | Прессовая продукция | Фольга | Оребренная продукция | Листы, полоса и плиты | Баночная лента и колпачки | Заготовки для труб | Электросварная труба | Сплавы для применения в пищевой промышленности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числовое | Химические знаки |  | Электр. | Свар. | Мех. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN AW-7003 EN AW-7005 EN AW-7009 EN AW-7010 EN AW-7012 | EN AW-AI Zn6Mg0,8Zr EN AW-AI Zn4,5Mg1,5Mn EN AW-AI Zn5,5MgCuAg EN AW-AI Zn6MgCu EN AW-AI Zn6Mg2Cu | - - X X X | - - - - - | - - - - - | - - - - - | X X X X X | X X X X X | - - - - - | - - - - - | - - - X X | - - - - - | - - - - - | - - - - X | N N N N N |
| EN AW-7015 EN AW-7016 EN AW-7019 EN AW-7020 EN AW-7021 | EN AW-AI Zn5Mg1,5CuZr EN AW-AI Zn4,5Mg1Cu EN AW-AI Zn4Mg2 EN AW-AI Zn4,5Mg1 EN AW-AI Zn5,5Mg1,5 | - - - X - | - - - - - | - - - - - | - - - X - | - X - X - | - X - X - | - - - - - | - - - - - | X - X X X | - - - - - | - - - - - | - - - - - | N N N N N |
| EN AW-7022 EN AW-7026 EN AW-7029 EN AW-7030 EN AW-7039 | EN AW-AI Zn5Mg3Cu EN AW-AI Zn5Mg1,5Cu EN AW-AI Zn4,5Mg1,5Cu EN AW-AI Zn5,5Mg1Cu EN AW-AI Zn4Mg3 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | X X X X - | X X X X - | - - - - - | - - - - - | X - - - X | - - - - - | - - - - - | - - - - - | N N N N N |
| EN AW-7049A EN AW-7050 EN AW-7060 EN AW-7072 EN AW-7075 | EN AW-AI Zn8MgCu EN AW-AI Zn6CuMgZr EN AW-AI Zn7CuMg EN AW-AI Zn1 EN AW-AI Zn5,5MgCu | - X - - X | - - - - - | - - - - - | - X - - X | X X X - X | X X X - X | - - - - - | - - - X - | X X - X X | - - - - - | - - - - - | - - - - X | N N N N N |

Таблица A.7 – Применение и формы продукции – серия 7 000 (продолжение)

| Обозначение сплава | Поковки и заготовки | Проволока и тянутые заготовки | Холоднотянутая продукция | Прессовая продукция | Фольга | Оребренная продукция | Листы, полоса и плиты | Баночная лента и колпачки | Заготовки для труб | Электросварная труба | Сплавы для применения в пищевой промышленности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числовое | Химические знаки |  | Электр. | Свар. | Мех. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN AW-7108 EN AW-7108A EN AW-7116 EN AW-7129 EN AW-7149 | EN AW-AI Zn5Mg1Zr EN AW-AI Zn5Mg1Zr EN AW-AI Zn4,5Mg1Cu0,8 EN AW-AI Zn4,5Mg1,5Cu(A) EN AW-AI Zn8MgCu(A) | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | X - X X X | X X X X X | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | N N N N N |
| EN AW-7150 EN AW-7175 EN AW-7178 EN AW-7475 | EN AW-AI Zn6CuMgZr(A) EN AW-AI Zn5,5MgCu(B) EN AW-AI Zn7MgCu EN AW-AI Zn5,5MgCu(A) | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | X X X - | X X X - | - - - - | - - - - | X X - X | - - - - | - - - - | - - - - | N N N N |

Таблица A.8 – Применение и формы продукции – серия 8 000

| Обозначение сплава | Поковки и заготовки | Проволока и тянутые заготовки | Холоднотянутая продукция | Прессовая продукция | Фольга | Оребренная продукция | Листы, полоса и плиты | Баночная лента и колпачки | Заготовки для труб | Электросварная труба | Сплавы для применения в пищевой промышленности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числовое | Химические знаки |  | Электр. | Свар. | Мех. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN AW-8006 EN AW-8008 EN AW-8011А EN AW-8014 EN AW-8015 | EN AW-AI Fe1,5Mn EN AW-AI Fe1Mn0,8 EN AW-AI FeSi(A) EN AW-AI Fe1,5Mn0,4 EN AW-AI FeMn0,3 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | X X X X - | X - X - X | X - X - - | - - X - - | - - - - - | - - - - - | Y Y Y Y Y |
| EN AW-8016 EN AW-8018 EN AW-8021B EN AW-8030 EN AW-8079 EN AW-8090 | EN AW-AI Fe1Mn EN AW-AI FeSiCu EN AW-AI Fe1,5 EN AW-AI FeCu EN AW-AI Fe1Si EN AW-AI Li2,5Cu1,5Mg1 | - - - - - - | - - - X - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - X | - - - - - X | - - X - X - | X - - - X - | - - - - X X | - X - - - - | - - - - - - | - - - - - - | Y Y Y N Y N |
| EN AW-8111 EN AW-8112 EN AW-8176 EN AW-8211 | EN AW-AI FeSi(B) EN AW-AI 95 EN AW-AI FeSi EN AW-AI FeSi(C) | - - - - | - - X - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | X - - - | - X - - | X X - X | - - - X | - - - - | - - - - | Y N N N |

Приложение В

(обязательное)

Инструкции по внесению нового алюминия, обработанного давлением, и алюминиевых сплавов, обработанных давлением,

в стандарты CEN/TC 132

В.1 Общие принципы

Запросы на внесение новых сплавов в стандарты CEN/TC 132 или удаление существующих сплавов могут подаваться в любое время. По согласованию, CEN/TC 132 может инициировать черновые проекты поправок или исправленных версий. Эти черновые проекты оформляются в соответствии с обычными процедурами CEN / CENELEC.

B.2 Правила внесения новых сплавов

На предмет внесения в стандарты CEN/TC 132 может рассматриваться только тот алюминий и алюминиевые сплавы, которые:

А) зарегистрированы в качестве активных сплавов в Регистрационной документации International Alloy Designations and Chemical Composition Limits for Wrought Aluminum and Wrought Aluminum Alloys / Международные обозначения сплавов и границы химического состава для алюминия и алюминиевых сплавов, обработанных давлением, [1] “Teal Sheets” или опубликованы в регулярном приложении [2] к “Teal Sheets”, по такому же числовому обозначению и таким же границам химического состава для всех элементов;

В) в настоящее время производятся и продаются, по крайней мере, в одной стране, являющейся членом CEN, в товарном количестве и, по крайней мере, в одной из форм продукции, указанной в Приложении А данного стандарта;

С) поддерживаются, по крайней мере, одной организацией национальных стандартов.

В.3 Процедура внесения новых сплавов

Каждое предложение должно содержать следующую информацию:

А) обозначение и пределы химического состава, как зарегистрировано в Teal Sheets;

В) предложение по обозначению на основании химического знака, в соответствии с EN 573-2;

C) указание применения и формы продукции, которую требуется внести;

D) предложение особых характеристик новых сплавов, насколько это уместно, напр. механические свойства.

В.4 Добавление новых сплавов для внесения в будущем

CEN/TC 132 было принято решение пересматривать EN 573-3 каждые два года, в соответствии с процедурой UAP.

Библиография

[1] Teal Sheets, International Alloy Designations and Chemical Composition Limits for Wrought Aluminum and Wrought Aluminum Alloys / Международные обозначения сплавов и границы химического состава для алюминия и алюминиевых сплавов, обработанных давлением (The Aluminum Association 1525, Wilson Boulevard, Suite 600, Arlington, VA 22209 США. Загрузить можно по ссылке: www.aluminum.org/tealsheets).

[2] Приложение к Teal Sheets.

[3] EN 485-2:2008, Алюминий и алюминиевые сплавы – Листы, полосы и плиты – Часть 2: Механические свойства.

[4] EN 541:2006, Алюминий и алюминиевые сплавы – Прокатная продукция для банок, колпачков и крышек – Спецификации.

[5] EN 546-2:2006, Алюминий и алюминиевые сплавы – Фольга – Часть 2: Механические свойства.

[6] EN 570:2007, Алюминий и алюминиевые сплавы – Заготовки для труб, полученные ударным прессованием из обработанной давлением продукции – Спецификация.

[7] EN 573-1:2004, Алюминий и алюминиевые сплавы – Химический состав и форма обработанной давлением продукции – Часть 1: Числовая система обозначения.

[8] EN 586-2:1994, Алюминий и алюминиевые сплавы – Поковки – Часть 2: Механические свойства и дополнительные требования к свойствам.

[9] EN 603-2:1996, Алюминий и алюминиевые сплавы – Заготовки, обработанные давлением - Часть 2: Механические свойства.

[10] EN 683-2:2006, Алюминий и алюминиевые сплавы – Оребренная продукция – Часть 2: Механические свойства

[11] EN 754-2:2008, Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутые прутки / брусья и трубы. – Часть 2: Механические свойства.

[12] EN 755-2:2008, Алюминий и алюминиевые сплавы – Прессованные прутки / брусья, трубы и профили – Часть 2: Механические свойства.

[13] EN 851:1995, Алюминий и алюминиевые сплавы – Круглые листовые заготовки для производства кухонной посуды – Спецификации.

[14] EN 941:1995, Алюминий и алюминиевые сплавы – Круглые листовые заготовки для общего применения – Спецификации.

[15] EN 1301-2:2008, Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутая проволока – Часть 2: Механические свойства.

[16] EN 1386-2:2007, Алюминий и алюминиевые сплавы – Рифленая пластина – Спецификации.

[17] EN 1396:2007, Алюминий и алюминиевые сплавы – Лакированные листы и лента в рулонах для общего применения – Спецификации.

[18] EN 1592-2:1997, Алюминий и алюминиевые сплавы – Трубы, сваренные по шву высокочастотной сваркой – Часть 2: Механические свойства.

[19] EN 1715-2:2008, Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутая продукция – Часть 2: Особые требования для электроприборов.

[20] EN 1715-3:2008, Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутая продукция – Часть 3: Особые требования для механического применения (за исключением сварки).

[21] EN 1715-4:2008, Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутая продукция – Часть 4: Особые требования для применения в сварке.

[22] EN 12392:2000, Алюминий и алюминиевые сплавы – Обработанная давлением продукция – Особые требования для продукции, необходимой для производства прессового оборудования.

[23] EN 13957:2008, Алюминий и алюминиевые сплавы – Прессованные круглые трубы в бухтах для общего применения – Спецификация.

[24] EN 13958:2008, Алюминий и алюминиевые сплавы – Холоднотянутые круглые трубы в бухтах для общего применения – Спецификация.

[25] EN 13981-1:2003, Алюминий и алюминиевые сплавы – Продукция для применения в железнодорожных конструкциях – Технические условия для проверки и доставки – Часть 1: Прессовая продукция.

[26] EN 13981-2:2004, Алюминий и алюминиевые сплавы – Продукция для применения в железнодорожных конструкциях – Технические условия для проверки и доставки – Часть 2: Плиты и листы.

[27] EN 13981-4:2006, Алюминий и алюминиевые сплавы – Продукция для применения в железнодорожных конструкциях – Технические условия для проверки и доставки – Часть 4: Поковки.

[28] EN 14121:2003, Алюминий и алюминиевые сплавы – Алюминиевые листы, полосы и плиты для применения в электротехнике.

[29] EN 14286:2008, Алюминий и алюминиевые сплавы – Прокатная продукция, поддающаяся сварке, для контейнеров, предназначенных для хранения и транспортировки опасной продукции.